## Slide 1
物理实验（一）
实验5、虚拟仿真实验—
不良导体热导率的测量

## Slide 2
一、实验目的
了解热传导现象的物理过程
学习用稳态平板法测量不良导体的热导系数
测量铜盘的散热速率

## Slide 3
二、实验仪器
虚拟仿真实验系统地址：http://aryun.ustcori.com:3230
账号：SZDX+学号（忽略加号），密码：自行设定
不良导体热导率的测量
实验仪器：导热系数测量仪、杜瓦瓶、自耦调压器、数字电压表、秒表、游标卡尺、橡胶盘

## Slide 4
导热系数（又叫热导率）是反映材料导热能力大小的物理量。热传导是热交换的三种基本形式（热传导、热对流和热辐射）之一，是工程热物理、材料科学、固体物理及能源、环保等各个领域的重要研究课题。
材料内部热量的传递载体有两种：原子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移。在金属中电子和晶格振动均起重要作用，在绝缘体和大部分半导体（不良导体）中晶格振动起主导作用。
因此，材料的导热系数不仅与材料的物质种类相关，还与材料的微观结构、温度、压力及杂质含量有关。在科学实验和工程设计中，所用材料的导热系数都需要用实验的方法精确测定。
三 、实验原理/ 3.1 导热系数简介

## Slide 5
1882 年法国科学家傅里叶(J.Fourier)建立了热传导理论。当物体内部有温度梯度存在时，就有热量从高温处传递到低温处。傅里叶指出，在时间内通过横截面积的热量，正比于物体内的温度梯度，其比例系数即导热系数，
(1)
式中为传热速率， 为传热方向上的温度梯度，负号表示热量由高温区流向低温区域，是导热系数，单位是。对于各向异性材料，各个方向的导热系数不相同，因此热导率常用张量来表示。
三 、实验原理/ 3.1 导热系数简介

## Slide 6
图1是不良导体热导系数测量装置的原理图。各部分为：A-传热圆筒、B-待测样品、C-铜盘、D-底座、E-红外灯、G-数字电压表、H-单刀双掷开关、J-杜瓦瓶。为保证传热稳定，传热圆筒A、待测样品B和散热铜盘C三者的表面密切接触，如图2所示。温度用热电偶的温差电动势表示，杜瓦瓶装有冰水混合物，为热电偶提供参考温度。
三、实验原理/ 3.2 热导系数的测量
图1 不良导体热导系数测定装置图
发热盘A
散热盘C
橡胶盘B
图2 发热盘，待测盘和散热盘

## Slide 7
三、实验原理/ 3.2 热导系数的测量
实验中，维持待测盘的上表面A有稳定温度，下表面铜盘C有恒定温度（侧面近似绝热）。根据(1)式，在稳态时通过样品的传热速率可以写为，
(2)
式中为样品的厚度，为样品上表面的面积（为样品盘的半径），为待测样品盘的上、下表面的温度差，为导热系数。
在稳态条件下(和的值恒定不变)，通过待测样品盘B的传热速率与铜盘C向周围环境散热的速率相等，即(2)式中的。

## Slide 8
铜盘C在稳态条件下的散热速率，可以通过铜盘C的在不与样品接触时的自由散热速率（附近）得到。由于铜盘C的稳态散热面积为，自由散热面积为，因此，
(3)
其中和分别是铜盘C的半径和厚度。根据比热容的定义，自由散热速率可写为，
(4)
其中和分别为铜盘C的质量和比热容，为铜盘C的冷却速率。由式(2)、(3)和(4)可得样品B的导热系数为：
三、实验原理/ 3.2 热导系数的测量

## Slide 9
(5)
因此只要测出铜盘C的自由冷却速率，代入相关的参数即可求出样品的导热系数。
本实验用数字电压表测得的热电偶的温差电动势表示温度。热电偶的温度-电压系数是定值，根据(5)式可知，只需测定电压以及电压的变化率，不需计算具体的温度值。加热装置通过自耦调压器和红外灯来实现。通过维持加热电压等于𝟏𝟏𝟎𝑽，待系统达到稳态，记录稳态下铜盘C的电压值，然后测量铜盘C在该稳态电压值附近的自由散热系数，结合质量、厚度等参数即可得到该稳态下的样品的导热系数。
三、实验原理/ 3.2 热导系数的测量

## Slide 10
点击“开始实验”后，可以看到实验台上有自耦调压器、杜瓦瓶、热导系数测试仪主仪器（包括红外灯、保温圆筒、支架等）和数字电压表，如图3所示。双击主测试仪可弹出放大图，如图4所示。单击鼠标左键可以把红外灯向上移出，然后可把保温圆筒向右移开（相连的电线断开时方可移动），如图5所示。待测橡胶盘和游标卡尺位于左下角的“实验仪器”菜单里。
四、实验内容/ 4.1 操作提示
图3 稳态法测不良导体实验台
图4 主仪器放大图
图5 仪器移开图

## Slide 11
四、实验内容/4.1 操作提示
把游标卡尺从“实验仪器”菜单取出放置在实验台，双击后可弹出用来测量的放大图，如图6所示。可用鼠标点击游标卡尺副尺的“锁定旋钮”和“拖动旋钮”进行操作和测量。点击上方的“开始测量”按钮后，会在左侧出现待测物体：铜盘和橡胶盘。
图6 游标卡尺测量图
放大图的下方为游标卡尺的读数区域。可先把副尺向右移动一段距离，然后把待测物体拖到游标卡尺里进行测量和读数。这里游标卡尺的精度为，读数精确到小数点后两位。

## Slide 12
四、实验内容/4.1 操作提示
双击“自耦调压器”可以看到放大图，可用鼠标进行电压调节。双击“数字电压表”可弹出放大图，使用前需进行调零。本实验中用的数字电压表的量程为（最左边白色按钮）。
图7 线路连接图
图7为电路连接图，其中连线1和2是加热盘A的温度测量端，连线3和4是散热盘C的温度测量端，可以通过主仪器底座的单刀双掷开关进行切换（向上测的是A盘温度，向下测的是C盘温度）。测量结果显示在数字电压表。

## Slide 13
用游标卡尺测量铜盘和橡胶盘的直径和厚度，记录表格1；
打开主仪器放大图，把红外灯上移（需先断开红外灯的连线5），同时把保温桶移开（需先断开加热盘的连线1），然后把橡胶盘放置在铜盘C上，最后移回保温桶和红外灯；
按图7连接电路；
双击“数字电压表”，并调零和选择量程（）；
双击“自耦调压器”，把电压调至，等待样品导热达到稳态；等待过程中不断切换单刀双掷开关，并观察测量值，如果在10分钟内加热盘和散热盘的温度基本没有变化，则可认为达到稳态（为缩短达到稳态时间，可先将红外灯电压调至左右，大约5分钟后再将到）；
记录稳态下加热盘A的电压和铜盘C的电压；
四、实验内容/4.2 测量橡胶盘的导热系数
步骤：

## Slide 14
移开红外灯（需先断开红外灯的连线5）和保温桶（需先断开加热盘的连线1），取出橡胶盘，再把红外灯和保温桶复位，并连接好线；
使铜盘C加热至高于稳态温度10度左右（电压增加约，建议不要高太多，否则降温值需要较长时间）；
把调压器电压减小为0，移开红外灯和保温桶，让铜盘C自由冷却，每隔30s记录一次电压值，选择最接近前后的6个数据，记录表格2；
用逐差法求出铜盘C的冷却速率，并计算橡胶盘的导热系数；
用作图法求出冷却速率。
四、实验内容/4.2 测量橡胶盘的导热系数
操作步骤也可参考左侧菜单里的在线演示视频，测量结果需记录在自己的实验数据表格。

## Slide 15
四、实验内容/4.3 数据记录
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值
铜盘直径 |  |  |  | 
铜盘厚度 |  |  |  | 
橡胶盘直径 |  |  |  | 
橡胶盘厚度 |  |  |  | 
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值
稳态时加热盘A的温度对应的电压：
稳态时铜盘C的温度对应的电压：
表1 铜盘和橡胶盘的尺寸测量
时间 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420
电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
时间 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420
已知：铜盘质量：， 橡胶盘质量：
铜的比热容：
表2 铜盘的自由冷却速率测量

## Slide 16
逐差法计算冷却速率，选择靠近平衡温度的六个温度点:
四、实验内容/4.4 数据处理
时间 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
电压 |  |  |  |  |  | 
时间 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
画图法得到冷却速率（如右图）：
代入数据可计算橡胶盘的导热系数的大小（用其中一种方法的即可）：
拟合得到的冷却速率
结果保留两位有效数字

## Slide 17
试分析实验中产生误差的主要因素以及实验中是如何减小误差的？
傅里叶定律中 (传热速率)是不易测准的量。本实验如何巧妙地避开了这一难题？
四、实验内容/4.5 思考题